Fecha: 26/10/2020

Hora: 15:30 hs.

En el día de la fecha de le solicita declaración al operario de taller Retamal Cristian sobre el acontecimiento 0021.

El operario declara que el soporte no era el adecuado para sostener dicha estructura. La misma debería ser con material de mayor espesor y resistencia.

El soporte fue soldado en 2 ocasiones. Unas de las soldaduras que se corto fue una de la soldada anteriormente.

El operario una vez realizado la última reparación de soldadura le comento al supervisor de taller (Badilla Jorge) y al chofer (Maccarone Gastón) que el material no era el adecuado.

La estructura deficiente fue fabricada por un proveedor externo.

**Oportunidad de mejora / Recomendación por parte del Operario:**

La reparación se debe realizar con los siguientes materiales como se realizó en la unidad 223:

* UPN de 100 mm.
* Plancha de chapa de ¼ “mínimo.